Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Белгородский индустриальный колледж»

Методическая разработка

Обмена опыта исследовательской работы

На тему: Влияние газовой резки на структуру зоны термического влияния в сталях марок: 12Х1М1Ф и 15Х1М1Ф

Руководители: О.А.Баженова

А.В.Городов

преподаватели

ОГАПОУ   БИК

Г. Белгород, Российская Федерация

Студент

Специальности 22.02.06

Сварочное производство

Гр. 41ТСП

Мочалов А.С.

Белгород, 2019г.

Аннотация

В настоящей работе даны результаты исследования ширины зоны термического влияния газовой резки в металле труб сталей марок:  12Х1М1Ф и 15Х1М1Ф с толщиной стенки от 17 – 60 мм.

Введение

При испытании материалов на механические свойства заготовки для образцов чаще всего вырезают с помощью газовой резки. В результате действия высоких температур, превышающих критическую температуру, в зоне термического влияния происходит изменения структуры металла – это зона перегрева.

Влияние газовой резки склазывается на структуру, а также на механические свойства металла в зоне перегрева, но глубина распространения зоны перегрева, трактуется рядом исследователей, не всегда одинакова.

Автор К.К.Хренов указывает, что ширина зоны термического влияния при газовой резке зависит от химического состава и толщины разрезаемого металла, возрастает вместе споследней.

При малоуглеродистой стали ширина зоны влияния не превышает 3 мм, стали легированные увеличивают зону влияния до 6 мм.

Автор Э.Брюнн глубину структурных превращений в металле считает в пределах 1 мм от плоскости газового реза для углеродистых сталей и 3-4 мм- для легированных сталей.

С целью определения величины зоны перегрева при газовой резке были проведены исследования .

Для исследования взяты образцы из труб, размером: диаметр и толщина стенки - смотреть таблицу -1.

Таблица -1. Размеры и марка стали труб.

| Сталь марки 12Х1М1Ф |  |  | Сталь марки 15Х1М1Ф |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм |  |  | Размеры, мм |  |  |
| № п/п | диаметр | Толщина стенки | №п/п | диаметр | Толщина стенки |
| 1 | 377 | 17 | 1 | 377 | 45 |
| 2 | 273 | 32 | 2 | 325 | 60 |
| 3 | 426 | 18 | 3 | 168 | 28 |
| 4 | 325 | 24 | 4 | 219 | 25 |

Методика исследования

Определение глубины, на которую распространяется влияние газового реза, проводили металлографическими исследованиями на вырезанных образцах газовой резкой.

Металлографические исследования проводились на темплетах (макрошлифах и микрошлифах), образцах из сталей 12Х1М1Ф и 15Х1М1ф, вырезанных перпендикулярно поверхности газового реза.

На всех этапах исследования замерялась ширина зоны термического влияния на макрошлифах (темплетах), микроструктура определялась на микрошлифах,  рассматривались на микроскопе марки МИМ-7, где замеряли зону термического влияния. Записи исследования занесены в таблицу – 2.

Таблица 2 – Записи исследования.

| № п/п | Номер образца | Размер труб | Марка стали | Ширина зоны термического влияния, мм |  |  |  | Среднее значение, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 796 | 377*17 | 12Х1М1Ф | 1.09 1.00 | 0.98 1.08 | 1.08 1.02 | 1.02 1.02 | 1.04 |
| 2 | 45 | 273*32 | 12Х1М1Ф | 1.32 1.54 | 1.33 1.60 | 1.46 1.40 | 1.48 1.35 | 1.44 |
| 3 | 177 | 273*32 | 12Х1М1Ф | 1.89 1.74 | 1.90 1.63 | 1.84 1.78 | 1.82 1.72 | 1.76 |
| 4 | 40 | 273*32 | 12Х1М1Ф | 1.24 1.43 | 1.36 1.33 | 1.50 1.41 | 1.58 1.30 | 1.41 |
| 5 | 59 | 426*18 | 12Х1М1Ф | 1.08 1.20 | 1.05 1.20 | 1.04 1.02 | 1.21 1.20 | 1.10 |
| 6 | 175 | 273*32 | 12Х1М1Ф | 2.10 1.89 | 2.20 1.96 | 2.00 2.25 | 1.94 1.54 | 1.78 |
| 7 | 138 | 273*32 | 12Х1М1Ф | 1.99 1.85 | 1.95 1.98 | 1.85 2.00 | 1.92 1.80 | 1.90 |
| 8 | 119 | 273*32 | 12Х1М1Ф | 1.91 1.86 | 1.93 1.84 | 1.87 1.87 | 1.83 193 | 1.88 |
| 9 | 200 | 325*24 | 12Х1М1Ф | 1.54 1.20 | 1.60 1.75 | 1.84 1.65 | 1.32 1.20 | 1.25 |
| 10 | 579 | 377*17 | 12Х1М1Ф | 1.00 1.02 | 1.02 1.01 | 0.98 1.03 | 1.02 0.99 | 1.02 |
| 11 | 219 | 377*45 | 15Х1М1Ф | 2.16 2.04 | 2.05 1.95 | 1.98 2.10 | 2.12 2.24 | 2.10 |
| 12 | 15 | 325*60 | 15Х1М1Ф | 3.04 5.32 | 4.75 5.45 | 4.98 5.24 | 5.03 5.30 | 5.20 |
| 13 | 216 | 377*45 | 15Х1М1Ф | 3.21 2.78 | 2.96 3.41 | 2.84 3.25 | 2.81 2.83 | 2.99 |
| 14 | 212 | 377*45 | 15Х1М1Ф | 3.04 2.44 | 3.31 2.78 | 2.48 2.86 | 2.86 3.00 | 2.82 |
| 15 | 213 | 377*45 | 15Х1М1Ф | 3.48 2.94 | 3.06 3.02 | 2.98 3.14 | 2.84 2.87 | 2.99 |
| 16 | 38 | 168*28 | 15Х1М1Ф | 1.45 1.54 | 1.43 1.52 | 1.40 1.54 | 1.41 1.53 | 1.47 |
| 17 | 217 | 377*45 | 15Х1М1Ф | 2.54 2.86 | 2.78 2.64 | 3.04 2.85 | 2.48 3.24 | 2.84 |
| 18 | 39 | 219*25 | 15Х1М1Ф | 1.35 1.29 | 1.37 1.30 | 1.40 1.27 | 1.41 1.28 | 1.33 |
| 19 | 12 | 325*60 | 15Х1М1Ф | 4.72 4.85 | 4.75 5.00 | 4.77 5.01 | 4.82 5.02 | 4.86 |
| 20 | 20 | 377*45 | 15Х1М1Ф | 2.45 2.74 | 2.53 2.44 | 2.48 2.54 | 2.60 2.69 | 2.40 |

Микроструктура зоны термического влияния фотографировалась на микроскопе марки МИМ-7 (смотреть фото 1-4).

Микроструктура микрошлифов показала, что металл, граничащий с газовым резом, получает подкалку – закаленную зону.

Закаленная зона имеет структуру – сорбит с игольчатой (мартенситной) ориентацией. По мере удаления от газового реза сорбитообразная структура становится менее выраженной и на расстоянии 2 – 6 мм ничем не отличается от структуры глубинных слоев – это 20 – 30 мм от полости реза.

Выводы:

В процессе исследования труб из сталей марок: 12Х1М1Ф и 15Х1М1Ф по подсчетам – глубина распространения зоны газового реза в трубах с толщиной стенки от 17 – 60 мм может распространяться на расстояние 2 – 6 мм.

Глубина распространения зоны влияния зависит от толщины стенки трубы и возрастает с увеличением толщины стенки трубы.

График зависимости зоны термического влияния от толщины стенки трубы показан на рисунке -1.

5,0

3,0

толщина стенки в мм.

1,9
1,47
1,33
1,25
1,10
1,02  
                                      17 18                    24 25     28          32                                  45                                               60

Рисунок 1 – толщина зоны термического влияния от толщины стенки трубы.

В процессе исследования построили график зависимости зоны термического влияния газовой резки от толщины стенки трубы и сделали вывод, что для испытания образцов на механические свойства, необходимо вырезать образцы на расстояние не менее 10 мм от газового реза.

Список используемой литературы:

- К.К.Хренов

Сварка, резка и пайка металлов. Машиздат, 1990 г.

- Э. Брюнн Кислородная и электродуговая резка.

- М.К. Гусельщиков Электрическая и газовая сварка и резка в судо и машиностроении. 1972 г.